大坝安全鉴定报告书

：   漳平市石狮坂水库

鉴定审定部门：   福建省水利厅

： 2024 年 8 月 12 日

| 水库名称 | 石狮坂水库 | 所在地点 | 漳平市南阳镇梧溪村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在河流 | 九龙江北溪二级支流双洋河 | 总库容 | 2870万m3 |
| 水库管理单位 | 漳平市石狮坂水电有限公司 | 鉴定组织单位 | 漳平市水利局 |
| 鉴定承担单位 | 淮安市水利勘测设计 研究院有限公司 | 鉴定审定部门 | 福建省水利厅 |
| 工程概况： 石狮坂水库位于双洋河的中下游，地处漳平市南洋镇梧溪村茶林盂上游约800m的峡谷处，是一座以发电为主的中型水库，水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级。工程于1997年11月13日正式动工建设，1999年5月13日通过下闸蓄水验收，1999年11月主体工程完工并投入运行。 水库坝址以上流域面积560.6km²，正常蓄水位251.50m（1985国家高程系，下同），相应库容2170万m3，调节库容1320万m3，为季调节；死水位238.00m，相应库容850万m3。大坝原设计洪水标准按50年一遇设计，500年一遇校核；本次安全鉴定大坝等主要永久性建筑物的洪水标准同原设计，经复核采用初设阶段成果，即50年一遇设计洪水位254.21m，500年一遇校核洪水位256.43m，总库容2870万m3。 水库枢纽工程主要由拦河坝、泄水、输水等建筑物组成。 拦河坝为单圆心双曲砌石拱坝，由中间溢流坝段、左右岸非溢流坝段组成。坝顶高程257.40m，未设防浪墙，最大坝高51.4m，坝顶宽度3m，坝底宽度11.2m，厚高比0.218，为中厚拱坝，坝顶弧长121.86m，在下游坝面高程228.00m处左岸设有通往水库放水孔启闭房的人行桥，桥面宽1m。大坝坝腹采用100#细石砼砌块石(相当于现行规范C8)，上游面设0.5m厚、下游面设0.4m厚100#水泥砂浆砌毛条石，并采用150#水泥砂浆深勾缝(相当于现行规范M13)，基础设0.5m厚150#素混凝土垫层(相当于现行规范C13)。 泄水建筑物布置在坝顶中部，为坝顶溢流式，闸门控制泄流，挑流消能。溢洪道共设7孔，每孔净宽6m，总净宽42m。堰顶高程247.50m，堰面曲线为WES曲线，出口反弧半径5m，挑角18º，鼻坎顶高程244.731m。闸墩顶靠下游侧布置3m宽人行桥，与右岸上坝公路相接，人行桥上游侧设置固定式平板闸门的启闭机工作桥和启闭房。溢流孔每孔配置1扇露顶式平面定轮钢闸门，孔口尺寸6×4m(净宽×净高)，配备7台QPQ-2×100kN固定卷扬式启闭机。大坝下部靠左岸设DN1000放水孔，中心高程226.50m，采用锥阀控制。 输水系统进口位于拦河坝右岸上游约60m处，采用竖井式布置。进水口底高程228.00m，前缘设置2道孔口尺寸为2.75×6.1m(净宽×净高)拦污栅，倾斜布置，与水平夹角为65°，配备2台QPQ-50kN固定卷扬式启闭机；拦污栅后设置1扇潜孔式平面定轮事故钢闸门，孔口尺寸4.1×4.1m(净宽×净高)，配备1台QPQ2×630kN固定卷扬式启闭机。 本工程电站装机容量8000kW，多年平均发电量2248万kW·h。 石狮坂水库于2014年7月完成首次大坝安全鉴定，龙岩市水利局以岩水质安〔2014〕53号文审定为二类坝。 |  |  |  |

| 大坝现场安全检查 | 1.坝基和坝端 坝体与坝基接触面无错动、挤压、开裂等异常情况，坝基无溶蚀、绕渗异常现象。左坝肩224～226m高程段坝体与坝基接触带有渗水湿面现象，局部存在接触段渗流问题。右岸导流洞附近210～215m高程、左岸下游约20m处、211m～215m高程之间临近河床山体有明显渗流迹象，渗漏量与库水位关系不明显，经分析该渗水为山体地下水外渗引起的，不影响大坝安全，坝肩无绕坝渗流问题。 2.大坝坝体 坝顶路面较平整，未见明显缺失，表层砂浆局部破损脱落，路面发现有5条表层温度裂缝；上下游护栏完整，无缺失、断裂现象。 大坝上、下游面外观总体完整，砌石面层无明显缺失。距右拱端29.9m、溢洪道边墙1m处的坝顶发现1条上下游贯穿性裂缝，上游由坝顶往下开裂深度1.4m，下游裂缝深度0.1m（栏杆基础砼厚0.1m），缝宽2～3mm，裂缝表面曾进行砂浆修补，但表层砂浆局部破损脱落，该裂缝所在位置较高，在校核洪水位时承受的水头小（0.43m），目前裂缝状况稳定，不会影响大坝安全运行。 大坝下游表面基本干燥，无明显裂缝。溢流道下部高程243.00m以下有较大面积白色钙质析出，尤其是锥阀室上方有一条横向渗浆带（高程230.00m），横向长度约40m，呈点状分布，多为白浆，面干，局部湿润，未发现集中、呈股流状的大渗漏点，渗湿面积稳定，无发展。 3.溢洪道 溢洪道外观较完整，溢流面、闸墩混凝土无明显破损、裂缝、钢筋裸露等现象。溢洪道上部人行桥结构基本完整，未发现危及结构安全的裂缝；人行桥面及检修平台找平层有表面不规划形状的温度裂缝，裂缝宽度1～2mm。启闭房结构基本完整，屋面顶棚和填充墙存在多处粉刷灰浆裂缝、部分灰浆脱落，现有缺陷当前状况下不影响结构安全。 泄洪区左右两岸主要裸露弱风化粉砂岩，山体雄厚，未见冲刷现象；坝后冲刷坑于2021年采用C30砼回填加固后未发现新的冲刷迹象，具有一定的抗冲能力，可满足泄洪要求。 4.输水系统进水口 进水口上部混凝土完整，无明显开裂、破损、露筋现象。启闭房外观良好，梁、板、柱等主要受力构件未发现裂缝、破损、露筋等缺陷，存在屋面顶棚局部灰浆脱落，检修平台部分砖墙破损等缺陷。 进水口洞脸边坡岩体以弱风化为主，未见异常滑塌现象, 边坡现状基本稳定。 5.金属结构 放水孔坝外钢管无明显变形、裂纹或断裂、未发现漏水，但锈蚀较重，局部表面涂层脱落，见有明显的锈斑锈坑；锥阀零部件及联接件齐全，但整体锈蚀较重，局部表面涂层脱落，见有明显的锈斑锈坑。 溢洪道工作闸门和进水口事故闸门外观良好，无明显变形，闸门可正常使用。从运行状况来看，拦污栅满足运行要求。溢洪道和进水口闸门的启闭机外观外观良好，拦污栅启闭机部分构件锈蚀较严重，各启闭机工作正常。控制、配电设施外观良好，内部接线排列整齐，但动力电缆未采用线管保护。 6.供电电源 坝区采用厂电1回路作为主用电源供电，同时配备1台额定功率为30kW的柴油发电机组作为应急电源，大坝安全供电满足要求。 7.近坝库岸 两岸近坝库岸未见大规模的崩塌、滑塌现象，岸坡基本稳定。管理房～右岸坝肩内侧的防汛公路上方基岩裸露，岩层裂缝发育，易产生局部崩塌风险。 8.管理设施 大坝水雨情监测设施齐全，工作正常。环境量、坝顶变形等安全监测设施使用正常。大坝管理用房为钢筋砼框架结构，混凝土构件完整，结构安全，办公设施、设备齐全，满足大坝管理要求。大坝的防汛交通，通信设施、警报系统能够满足大坝日常管理和防汛抢险的要求；工程维修养护设备和防汛设施储备数量偏少。 |  |
| --- | --- | --- |
| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 1.区域构造相对稳定，工程区地震基本烈度为Ⅵ度；水库为山区狭谷型地貌，山体雄厚，地形封闭条件良好，无渗漏问题；库岸未发现不稳定边坡，库岸总体稳定。 2.坝基开挖质量通过检查验收，开挖高程、轮廓尺寸、建基面和坡面基本符合设计和规范要求。坝基岩体以弱～微风化岩体为主，局部地质缺陷按设计要求处理，坝基工程地质条件满足设计要求。坝基进行全面固结灌浆，完成161孔，共设15个检查孔，检查孔透水率0.5～2.7Lu，满足设计q≤3Lu的要求；坝基上游侧布置一排帷幕灌浆孔，完成53孔，共设5个检查孔，检查孔透水率0～1.9Lu，满足设计q≤3Lu的要求；为改善岸坡基岩与坝体的结合，岸坡从209～257.4m高程分段布设接触灌浆。因左岸拱端山体相对单薄，2000年对左岸拱肩山体还进行锚索加固处理，共设置2排5孔。 针对上次安鉴提到的左岸坝体与坝基接触部位局部存在接触渗流问题，2021年对左岸坝基进行了接触段帷幕灌浆处理。本次安全评价在大坝近坝端两侧各实施1个地质钻孔，共完成5段压水试验，除左岸坝体与坝基接触段透水率（q=3.28Lu）略大于规范要求（q≤3Lu）外，其它均满足要求。 本次现场检查，左坝肩坝体与坝基接触带局部仍有渗水湿面现象。管理单位经过多年的运行观察，渗流较小，渗漏基本稳定，坝基无大的渗漏问题。 3.坝体砌筑施工质量符合要求，坝面平顺；坝体砌筑混凝土和水泥砂浆试块强度满足设计和规范要求；施工时的钻孔压水试验和挖坑容重试验成果均满足设计和规范要求。 上次安鉴指出大坝高程245m以上砌体密实度欠佳，2021年对左岸坝体进行了补强灌浆处理（右岸坝体未处理）。本次钻孔坝体共完成9段压水试验，透水率为0.92～4.8Lu。从试验成果及钻探过程情况分析，除坝体左岸253m高程以上下游侧坝面发现渗水现象和坝体右岸248m高程以上坝体透水率偏大外，其余各段均满足设计q≤3Lu的要求。经2021年处理后，左岸挡水坝段未见明显的渗流，防渗效果有所提升，但253m高程以上密实性仍然欠佳。 本次现场检查，右岸挡水坝段坝顶有1条上下游贯穿性裂缝，由于位置较高，裂缝状况稳定，目前不影响大坝安全；下游坝面基本干燥，溢流道下部的渗浆带局部湿润，未发现集中、呈股流状的大渗漏点，渗湿面积稳定，无发展。 4.溢洪道施工质量通过有关单位的验收。本次安全检测，启闭房梁、柱、楼梯混凝土构件回弹法强度推定值为29.5～31.3MPa，满足设计C20混凝土强度要求；溢流面混凝土构件回弹法强度推定值为28.5～29.8MPa，满足设计C25混凝土强度要求；闸墩混凝土芯样抗压强度推定值为28.2～29.8MPa，满足设计C20混凝土强度要求；所测构件的混凝土钢筋保护层厚度平均值满足规范要求；溢流面、启闭房梁、柱、楼梯混凝土碳化深度小于钢筋混凝土保护层厚度，为一般碳化。本次现场检查，启闭房结构基本完整，未见破损、露筋、裂缝；坝下游无危及大坝安全的冲刷坑，可满足安全运行要求。 5.输水系统进水口施工质量通过有关单位的验收。本次安全检测，启闭房梁、柱、楼梯混凝土构件回弹法强度推定值为29.7～31.7MPa，满足设计C20混凝土强度要求；闸墩混凝土芯样抗压强度推定值为26.4～26.7MPa，满足设计200#混凝土强度要求；进水口所测构件的混凝土钢筋保护层厚度平均值满足规范要求；启闭房梁、柱、楼梯混凝土碳化深度小于钢筋混凝土保护层厚度，为一般碳化。本次现场检查，进水口上部混凝土结构基本完整，未见破损、露筋、裂缝等现象，可满足安全运行要求。 |

| 大坝安全分析评价 | 工程质量评价 | 6.金属结构施工质量经检查验收合格。本次现场检测，溢洪道工作闸门、进水口事故闸门的涂层厚度平均值分别为251～417μm、232～425μm，基本满足设计要求；闸门的主要部件钢板实测厚度略小于设计值；溢洪道及进水口闸门腐蚀程度评定为A级（轻微腐蚀），放水孔钢管及锥阀腐蚀程度评定为B级(一般腐蚀)；焊缝内部质量合格，未发现超标的危害性缺陷。溢洪道及进水口闸门启闭机三相电流不平衡度分别为2.5%～9.8%、5%，满足规范要求（≤10%）；溢洪道闸门、进水口闸门及拦污栅启闭机电机绝缘电阻分别为20.5～22.4MΩ、24.1MΩ、23.3MΩ，满足规范要求（＞0.5MΩ）；接地电阻阻值分别为2.32Ω、2.34Ω、2.26Ω，满足规范要求（＜4Ω）。本次现场检查，溢洪道和进水口闸门及其启闭、控制设备外观良好，工作正常；放水管坝外明钢管及锥阀锈蚀较重。 工程质量评为基本合格。 |
| --- | --- | --- |
|  | 运行管理评价 | 1.水库管理机构健全，制定的管理制度较齐全，在实际运行过程中执行情况良好，管理人员职责明晰，但未划定工程管理范围与保护范围。 2.大坝水雨情监测设施设备齐全，使用正常；设置有坝顶表面变形、环境量等安全监测设施，使用正常；防汛交通、通信设施、警示设施完善；工程维修养护设备和防汛设施储备数量偏少，不利于大坝抢险工作；办公生产用房满足管理要求。 3.制定的汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案已经龙岩市人民政府防汛抗旱指挥部与龙岩市水利局联合发文批复；编制的水库调度规程已经龙岩市水利局批复，大坝安全管理应急预案通过了漳平市水利局批复，建议按要求上报漳平市人民政府审批。 4.水库基本能按审批的汛期调度运用计划合理调度运用；现有监测项目有巡视检查、坝顶表面变形、环境量等，缺少裂缝变化及左岸渗漏量观测项目，监测项目基本满足规范要求；基本能按规范要求开展大坝安全监测工作，但坝顶表面位移监测频次不满足规范要求，垂直位移监测精度不满足规范一等水准测量的要求，监测资料整编分析不规范。 5.水库能按要求制定维修养护计划,大坝基本能得到较及时和较完善的维修养护，目前大坝总体处于正常可运行状态。 大坝运行管理评为较规范。 |
|  | 防洪能力复核 | 1.水库工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，大坝为单圆心双曲砌石拱坝。原设计洪水标准采用50年一遇设计，500年一遇校核，本次安全鉴定大坝等主要永久性建筑物的洪水标准与原设计一致，洪水标准满足现行规范要求。 2.水文系列延长后，坝址设计洪水采用原设计成果，即坝址50年一遇设计洪水洪峰流量为1620m3/s，500年一遇校核洪水洪峰流量为2510m3/s。 3.大坝溢洪道泄流能力满足水库安全泄洪要求；按既定的调度运用计划调度，泄水对大坝无明显不利影响，不会冲刷破坏下游河道。 4.制定的水库大坝汛期防洪调度运用计划符合水库特点，调度运行方式满足大坝安全运行要求。 5.本次复核计算校核洪水位256.43m，计算所需防浪墙顶高程257.38m，均低于现状坝顶顶高程257.40m，坝顶高程满足规范要求。 大坝防洪安全性评为A级。 |

| 大坝安全分析评价 | 渗流安全评价 | 1.坝基按设计要求开挖，建基面岩体弱风化为主，局部存在的地质缺陷进行了常规工程处理；坝基岩体进行了固结、帷幕灌浆处理，检查孔透水率满足设计及规范要求。根据现场查勘，左坝肩224～226m高程段坝体与坝基接触带有渗水湿面现象，渗流较小；经过多年的运行观察，坝基渗漏基本稳定，未发现异常渗流现象，不会影响大坝安全。 2.大坝为砌石拱坝，采用坝体自身防渗，坝体与坝基之间设混凝土垫层，坝基进行帷幕、固结灌浆，坝体与坝基之间形成了有效防渗系统。2021年，水库管理单位对左岸坝体进行了补强灌浆处理；本次钻孔左岸坝体253.0m高程以上压水试验时，下游侧坝面发现渗水现象，说明上部坝体密实性仍然欠佳。运行以来，大坝下游面基本干燥，局部存在渗湿；通过多年运行检查，渗水无明显不利发展，对大坝渗流安全影响小，坝体渗流基本稳定。 3.输水系统进水口为竖井式布置，钢筋混凝土结构，进水口施工质量经检查验收合格。进水口闸门井与隧洞渐变段设一道止水，满足防渗要求。从多年运行情况看，进水口无异常渗流问题。 大坝渗流安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
|  | 结构安全评价 | 1.监测成果表明，坝顶上下游向水平位移+6mm～-18.00mm，垂直位移值+6.0mm～-4.0mm，坝顶表面位移测值正常，符合大坝变形一般规律。从运行情况看，大坝变形未发现异常情况。右岸坝顶的贯穿性裂缝属温度裂缝，由于位置较高，在校核洪水位时承受的水头小；与上次安鉴相比，未发现裂缝长度和宽度有明显变化，裂缝状况稳定，目前不影响大坝正常使用。 2.大坝应力复核计算采用浙江大学编制的《ADAO》软件。根据计算成果，拱坝周边最大主拉应力为0.84MPa，小于规范参考值1.04MPa；拱坝其它部位最大主拉应力为0.34MPa，小于规范参考值0.84MPa，坝体主拉应力满足规范要求。拱坝基本组合最大主压应力为2.15MPa，小于规范容许值2.9MPa；特殊组合最大主压应力为2.27MPa，小于规范容许值3.5MPa，坝体主压应力满足规范要求。 3.坝肩抗滑稳定采用抗剪断公式，计算成果表明，基本组合工况Kmin=3.04>3.0，特殊组合工况Kmin=2.62>2.5，结合现场检查和地质勘察，拱座抗滑稳定满足规范要求。 4.溢洪道结构布置满足规范要求；泄洪消能采用挑流消能，下游冲刷区于2021年采用C30砼回填加固处理。经复核各工况计算挑距/冲坑深度均大于3.0，满足规范要求。目前泄洪区河床及两岸岩体基本稳定，冲刷区加固后无明显冲刷破坏现象，大坝下游消能防冲结构安全。 5.输水系统进水口为竖井式，洞井进行钢筋混凝土衬砌，运行以来未发现异常，围岩稳定。进水口边坡未发现异常，边坡基本稳定。启闭房为钢筋混凝土结构，满足安全运行要求。 6.两岸近坝库岸未见大规模的崩塌、滑塌现象，岸坡基本稳定。 大坝结构安全评为A级。 |
|  | 抗震安全复核 | 水库所在区域地震基本烈度为Ⅵ度，大坝为3级建筑物，本工程可不进行抗震复核。 |

| 大坝安全分析评价 | 金属结构安全评价 | 1.金属结构布置合理。闸门及其相应启闭设备的设计、制作及安装质量符合有关规程规范的要求；经联合检查验收单元工程质量全部合格。 2.溢洪道工作闸门整体外观形态较好，门体及主要构件无明显变形；闸门主体近期已进行防腐处理，门叶漆面完好未见锈蚀，仅局部存在轻微锈蚀现象；水封严密；闸门工作正常。本次现场检测，溢洪道工作闸门主要构件钢板检测厚度略小于设计值；受检焊缝均未发现缺陷，质量合格；防腐涂层厚度满足基本设计要求，结合外观质量检查，闸门腐蚀程度评为A级（轻微腐蚀）。经复核计算，溢洪道工作闸门超高不满足要求，闸门结构强度、刚度、稳定性满足规范要求。 3.从运行状况来看，输水系统进水口拦污栅满足运行要求。进水口事故（检修）闸门外观完整，受力构件无明显变形、裂纹或断裂；闸门主体近期已进行防腐处理，门叶漆面完好未见锈蚀；闸门工作正常。本次现场检测，进水口事故闸门主要构件钢板检测厚度略小于设计值；受检焊缝均未发现缺陷，质量合格；防腐涂层厚度基本满足设计要求，结合外观质量检查，闸门腐蚀程度评为A级（轻微腐蚀）。经复核计算，进水口事故（检修）闸门结构强度、刚度、稳定性满足规范要求。 4.溢洪道工作闸门、进水口拦污栅及事故闸门启闭机外观良好，各主要部件运行正常；拦污栅启闭机部分工件锈蚀较严重，锈蚀主要发生在齿轮和卷筒处；钢丝绳、传动齿轮等部位润滑良好；启闭机运行正常。各启闭机控制柜、配电柜表面涂层完整、指示正常，内部布线较整齐，动力电缆未采用线管保护。本次现场检测，溢洪道工作闸门和进水口事故闸门的启闭机平稳工作时的电流不平衡度、启闭机绝缘电阻检测值及接地电阻测值均满足规范要求。经复核，溢洪道及进水口闸门启闭机启闭力满足规范要求，运行可靠。 5.放水孔坝外钢管外观完整，无明显变形、裂纹或断裂，运行基本正常，未发现漏水，但锈蚀较重。锥阀零部件及联接件齐全，运行基本正常，未发现明显渗漏现象，但整体锈蚀较重。本次现场检测，放水孔钢管及锥阀腐蚀程度评为B级(一般腐蚀)。 6.坝区采用厂电1回路电源供电，同时配备1台额定功率为30kW的柴油发电机组作为备用电源，供电安全有保障。 7.水库大坝于1999年5月下闸蓄水，金属结构运行已超过规定的折旧年限(20年)，运行与维护状况总体一般，目前运行状况良好。 大坝金属结构安全评为B级。 |
| --- | --- | --- |
| 工程存在的主要问题： 一、工程缺陷 1.溢洪道下部高程243.00m以下坝面有较大面积白色钙质析出，局部存在渗湿现象。 2.左坝肩224～226m高程段坝体与坝基接触带有渗水湿面现象。 3.右岸挡水坝段坝顶有1条上下游贯穿性裂缝，缝宽2～3mm。 4.左岸253m高程以上、右岸245m高程以上坝体密实性欠佳。 5.管理房～右岸坝肩内侧的防汛公路上方基岩裸露，岩层裂缝发育，易产生局部崩塌风险。 6.放水孔坝外钢管和锥阀锈蚀较重。 7.溢洪道工作闸门超高不满足规范要求，动力电缆未采用线管保护，金属结构运行已超过规定的折旧年限。 二、管理不足 1.安全监测不足：监测项目缺少裂缝变化及左岸渗漏量观测，垂直位移监测精度不满足规范要求，未按规范开展安全监测工作。 2.工程维修养护设备和防汛设施储备数量偏少。 3.水库管理范围和保护范围确权划界工作未开展。 4.大坝安全管理应急预案审批手续不完善。 |  |  |

大坝安全类别评定：二类坝

对运行管理或除险加固的意见和建议： 1.加强坝体裂缝和渗漏观测，视裂缝变化及漏水情况及时进行加固处理。 2.对管理房～右岸坝肩内侧的防汛公路上方基岩加强检查观测，遇不利情况及时采取处理措施。 3.加高溢洪道工作闸门高度，对金属结构锈蚀部位进行除锈防腐处理，改造电气设备，对存在明显故障、已达折旧年限的设备进行维修或更新改造，加强对金属结构和电气设备的日常维护，定期开展金属结构安全检测。 4.大坝增设裂缝变化及左岸渗漏量观测设施，按规范要求定期开展大坝变形、渗流、环境量等必设项目的安全监测，加强检查监测记录，并及时对监测资料进行整编分析及归档。 5.按定额足额配备防汛抢险储备物资。 6.按规定开展水库工程管理和保护范围划界工作。 7.按有关规定完善大坝安全管理应急预案报批工作。

安全鉴定结论： 1.大坝施工质量基本满足设计和规范要求，虽然大坝存在裂缝、局部渗水渗浆等质量缺陷，但目前尚不影响大坝安全，可通过日常维修加固解决，工程质量评为基本合格。 2.水库管理机构和管理制度较健全，管理人员职责明晰；大坝管理设施基本满足要求；水库能按要求制定汛期调度运用计划、防洪抢险应急预案、水库调度规程和大坝安全管理应急预案，并报批，但大坝安全管理应急预案审批手续不完善；水库基本能按审批的汛期防洪调度运用计划合理调度运用；大坝安全监测项目基本满足规范要求，但未按规范要求的监测频次开展安全监测工作；大坝总体处于正常可运行状态。鉴于水库未按规范开展安全监测工作，大坝安全管理应急预案审批手续不完善，大坝运行管理评为较规范。 3.大坝防洪标准和防洪能力满足国家现行规范要求，洪水能够安全下泄，大坝防洪安全性评为A级。 4.大坝防渗设施较完善，设计与施工质量基本满足规范要求；运行中坝基和坝体局部有渗水现象，但尚不影响大坝安全。大坝渗流性态基本安全，评为B级。 5.大坝已运行多年，坝体变形正常；坝体应力、拱座抗滑稳定均满足规范要求；溢洪道泄流安全，下游消能防冲满足安全要求；输水系统进水口结构满足安全运行要求；近坝库岸基本稳定；虽然右岸挡水坝段坝顶处有1条上下游贯穿性裂缝，但远高正常蓄水位，裂缝状况稳定，不会影响大坝安全运行。大坝结构安全评为A级。 6.金属结构布置合理，设计与制造、安装符合规范要求；放水孔钢管及锥阀腐蚀程度达到B级(一般腐蚀)；溢洪道工作闸门和进水口事故闸门的强度、刚度及稳定性复核计算结果满足规范要求；启闭机启闭能力满足要求；供电安全可靠；运行与维护状况总体一般。鉴于金属结构已超过规定的折旧年限，局部锈蚀较重，但尚不影响正常运行。金属结构基本安全，评为B级。 综上所述，漳平市石狮坂水库大坝安全类别综合评定为二类坝。 专家组组长（签名）：

大坝安全鉴定委员会成员表

| 姓名 | 委员会 职务 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大坝安全鉴定专家组名单表

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 从事专业 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 鉴定组织单位意见： 组织单位（印章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室经办人(签名)： 年 月 日 | 科室负责人(签名)： 年 月 日 | 组织单位负责人(签名)： 年 月 日 |
| 鉴定审定部门意见： 审定部门（印章）： |  |  |
| 业务处室负责人(签名)： 年 月 日 | 政法与审批处负责人(签名)： 年 月 日 | 审定部门负责人(签名)： 年 月 日 |